# 附件8.2 进货检验与验收控制程序

项目：湖南核工业宏华机械有限公司2026-2027年度钢材采购项目（HBBB-XJD-26-01646） 投标人：湖南联盛物资贸易有限公司（统一社会信用代码：91430400554910540T）

## 1 目的与适用范围

确保交付采购人的钢板、花纹钢板、方管、矩形管、圆钢、不锈钢板等全部钢材（来源：天眼查·项目公告原文第2.1条）符合国家标准及技术规格书要求。适用于本公司为本项目组织的所有批次的进货检验、仓储期间保管与出库复核、到货联合验收。

## 2 检验流程

货源到货 → 单据核对（质保书/送货单/合同）→ 外观检验 → 尺寸抽检
→ 材质抽检（必要时光谱）→ 判定 → 合格：入库登记/标识；不合格：隔离处置
→ 出库复核（发货前）→ 到货联合验收（采购人现场）

## 3 进货检验要求

### 3.1 单据核对（100%批次）

- 核对钢厂质量证明书（材质单）：牌号、炉批号、规格、执行标准、化学成分、力学性能；

- 质保书须为钢厂原件或与钢厂系统可核验的副本，编号与实物标识一致；

- 发现质保书缺失或与实物不符，批次冻结，不得入库发货。

### 3.2 外观检验（100%批次目视）

- 钢板/花纹板：无裂纹、结疤、分层、明显锈蚀压痕；花纹清晰完整；

- 方管/矩形管：焊缝平直无开裂、无漏焊，切口平整，无明显弯曲扭曲；

- 圆钢：表面无折叠、裂纹、耳子；

- 不锈钢板：表面等级符合订单（2B/BA/NO.1等），无划伤、氧化色、夹杂。

### 3.3 尺寸抽检（每批抽3-5件）

| 品类 | 抽检项目 | 量具 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢板 | 厚度、宽度、长度、不平度 | 测厚仪、卷尺 | GB/T 3274及技术规格书 |
| 花纹钢板 | 基板厚度、花纹高度 | 测厚仪、卡尺 | GB/T 3277 |
| 方管/矩形管 | 边长、壁厚、弯曲度 | 卡尺、卷尺、塞尺 | GB/T 6728 |
| 圆钢 | 直径、椭圆度 | 卡尺 | GB/T 702 |
| 不锈钢板 | 厚度、宽度、平直度 | 测厚仪、卷尺 | GB/T 4237/GB/T 3280 |

### 3.4 材质抽检

- 不锈钢板逐批手持光谱仪抽验Cr、Ni、Mo含量，区分304/316L等牌号；

- 碳钢按批次抽验（每≤5批抽1批），或与钢厂质保书化学成分核对；

- 采购人要求第三方复检的，送CMA/CNAS资质机构检测。

### 3.5 判定与处置

- 全部项目合格→判定合格，登记《进货检验记录》（附件8.5-表3），贴批次标识入库；

- 任一项目不合格→隔离堆放、红色标识，启动不合格品处置（附件8.4），该批不得发往采购人。

## 4 仓储防护

- 室内/棚内码放，垫木离地≥100mm，防潮防锈；不锈钢与碳钢分区存放，防止铁离子污染；

- 标识牌注明品名、规格、牌号、炉批号、检验状态；执行先进先出。

## 5 出库复核（发货前100%）

核对发货清单与实物的品名、规格、数量、批次标识；核对随车质保书复印件与批次一致；装车防护检查（捆扎、垫木、防雨布）。

## 6 到货联合验收

- 配合采购人按合同与技术规格书验收，提供质保书、送货单、检验记录；

- 验收异议当场登记，按附件8.4时效处理；验收合格签署验收单，质保期（3个月）自此起算。

## 7 计量器具管理

测厚仪、卡尺、卷尺、光谱仪、磅秤均建立台账，按周期检定/校准并留存证书，超期器具禁止使用（表单见附件8.5-表6）。