# 附件8.3 质量检验计划（ITP）与检测项目表

项目：湖南核工业宏华机械有限公司2026-2027年度钢材采购项目（HBBB-XJD-26-01646） 投标人：湖南联盛物资贸易有限公司（统一社会信用代码：91430400554910540T）

ITP = Inspection and Test Plan（检验与试验计划）。下表按工序列明检验项目、依据标准、检验方式、抽样比例、检验人、见证点/停止点设置及记录表单。H=停止点（未经检验合格不得流转），W=见证点，R=记录审查点。

## 1 ITP 总表

| 工序 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方式 | 抽样比例 | 检验人 | 控制点 | 记录表单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货源准入 | 钢厂资质、生产许可、质量体系 | 国家法规/钢厂文件 | 文件审查 | 100%供应商 | 采购专员+质量工程师 | H | 表1 合格货源名录 |
| 到货单据 | 质保书真伪与一致性 | 合同/技术规格书 | 文件核对 | 100%批次 | 质量工程师 | H | 表2 质保书台账 |
| 外观检验 | 表面缺陷、锈蚀、变形 | 各品类国标 | 目视 | 100%批次 | 质量工程师 | W | 表3 进货检验记录 |
| 尺寸检验 | 厚度/直径/壁厚/边长 | GB/T 3274、3277、6728、702、4237等 | 量具实测 | 每批3-5件 | 质量工程师 | W | 表3 |
| 材质检验 | 化学成分（光谱） | GB/T 700、699、4237等 | 手持光谱 | 不锈钢逐批；碳钢≤5批抽1批 | 质量工程师 | W | 表4 材质抽验记录 |
| 第三方复检 | 化学成分、力学性能 | 技术规格书/国标 | CMA/CNAS机构检测 | 按采购人要求批次 | 外委+质量工程师对接 | H（要求批次） | 检测报告 |
| 出库复核 | 品种/规格/数量/单据 | 发货清单 | 核对 | 100%发货批次 | 仓储主管+质量工程师 | H | 表3（出库栏） |
| 到货验收 | 联合验收 | 合同/技术规格书 | 现场联合 | 100%到货批次 | 采购人+售后服务专员 | H | 验收单 |

## 2 分品类检测项目明细

### 2.1 钢板（Q235B/Q355B）

- 必检：牌号、炉批号、厚度偏差、表面质量、质保书；

- 抽检：屈服/抗拉强度、伸长率（核对质保书数据，必要时第三方复检）；

- 标准：GB/T 700、GB/T 1591、GB/T 3274。

### 2.2 花纹钢板（Q235B）

- 必检：基板厚度、花纹高度、花纹形态（扁豆形/菱形）、表面质量；

- 标准：GB/T 3277。

### 2.3 方管/矩形管（Q235B/Q355B）

- 必检：外廓尺寸、壁厚偏差、焊缝外观、弯曲度；

- 标准：GB/T 6728。

### 2.4 圆钢（45#/Q235B）

- 必检：直径偏差、椭圆度、表面缺陷；

- 标准：GB/T 699、GB/T 702。

### 2.5 不锈钢板（304/316L）

- 必检：光谱材质（Cr、Ni、Mo）、厚度、表面等级、质保书；

- 标准：GB/T 4237、GB/T 3280、GB/T 24511（承压设备用途时）。

## 3 检验资源配置

| 设备/资源 | 用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 数显测厚仪 | 板厚/壁厚 | 周期校准，留存证书 |
| 游标卡尺/卷尺/塞尺 | 尺寸检验 | 周期校准 |
| 手持式光谱仪 | 材质快速筛查 | 周期校准，标准试块验证 |
| 地磅/吊秤 | 重量复核 | 强制检定 |
| 第三方检测机构（CMA/CNAS） | 化学成分、力学性能复验 | 签订委托协议，报告留档 |

## 4 记录与报告

- 全部检验记录按《质量记录清单》归档，保存期≥5年；

- 每月向采购人提交《月度供货质量报告》：供货批次、合格率、异议及闭环情况、下月预防重点。